镀锌铁丝一般材质为Q195，采用优质低碳钢盘条加工而成，经过拉拔成型、酸洗除锈、高温退火，热镀锌，冷却等工艺流程加工而成。

抗拉强度：350-550N/mm2，延伸率：≥15％。

| 镀锌铁丝化学成分（%） |
| --- |
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Cu | Ni | Zinc |
| 0.06 | 0.42 | 0.08 | 0.029 | 0.013 | -- | -- | -- | 按需定制 |
| 拉伸试验 |  |
| T.S.(N/mm2) | E.L.(%) |
| 400 | 19 |

T.S.=拉伸强度，E.L.=伸长率